TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG

TCXD 111:1983

GẠCH TRANG TRÍ ĐẤT SÉT NUNG
Clay decoration bricks

Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại gạch trang trí sản xuất từ đất sét có phụ gia hay không có phụ gia tạo hình bằng phương pháp dẻo hay phương pháp bán khô và được nung chín.

Gạch trang trí được dùng để xây các mảng tường có tính chất làm vách ngăn, thông gió, trang trí, không có tính chất chịu lực.

1 Các kiểu và kích thước cơ bản

1.1. Gạch trang trí đất sét nung có các kiểu và kích thước cơ bản phù hợp với bản vẽ.

Chú thích: Các kiểu gạch và kích thước khác với điều 1.1. được sản xuất theo hợp đồng riêng.

2 Yêu cầu kĩ thuật

2.1. Mầu sắc của gạch trong cùng 1 lô phải đồng đều, bề mặt gạch không được có vết bẩn hoen ố.

2.2. Mặt phô của gạch phải đảm bảo phẳng nhẵn, mịn không có vết phồng dộp.

2.3. Các cạnh góc của gạch phải đúng nét hình hoa, không có ba via.

2.4. Chiều dày thành ngoài của viên gạch không được nhỏ hơn 15mm, chiều dày thành trong của viên gạch không được nhỏ hơn 10mm.

2.5. Tuỳ theo chỉ tiêu ngoại quan, gạch trang trí được phân thành 2 loại theo bảng 1.

2.6. Độ hút nước của gạch trang trí không lớn hơn 15%.

2.7. Độ chịu nén của mỗi kiểu gạch trang trí được ghi theo hình vẽ.

Bảng 1

| Số TT | Tên các chỉ tiêu | Loại 1 | Loại 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 | Sai lệch kích thước cho phép - Theo chiều dài cạnh của viên gạch không lớn hơn, % - Theo chiều dày viên gạch không lớn hơn, mm - Độ cong vênh cho phép + Đối với bề mặt phổ thông lớn hơn mm + Đối với bề mặt bên không lớn hơn mm - Sứt góc, cùn góc. Vết sứt sâu, không quá 5mm dài không quá 10mm - Sứt cạnh, cùn cạnh vết sứt sâu, không quá 5mm dài không quá 15mm - Nứt: vết nứt rộng không quá 0,5mm dài không quá 20mm + Đối với bề mặt phô + Đối với bề mặt bên | ± 2 ±2 ±6 ±4 Không cho phép Không cho phép Không cho phép Không quá 1 vết | ± 4 ±4 ±8 ±8 Cho phép không quá 2 vết Cho phép không quá 2 vết Cho phép không quá 1 vết Cho phép không quá 3 vết |

3 Quy tắc nghiệm thu

3.1. Gạch ra lò phải được bộ phận kiểm tra kĩ thuật của xí nghiệp sản xuất thu nhận.

3.2. Số lượng của 1 lô gạch cần phải kiểm tra là 5.000 viên, số gạch nhỏ hơn 5.000 viên được tính như lô đủ, 1 lô gạch chỉ gồm 1 loại hình sản phẩm.

3.3. Gạch để nghiệm thu phải xếp theo chồng từng loại cùng hình dạng (cùng 1 kiểu).

3.4. Khi tiến hành kiểm tra ở mỗi lô gạch lấy ra 1% số lượng mẫu, nhưng không ít hơn 30

viên. Việc lấy mẫu cần tiến hành trên những chồng khác nhau, sao cho mẫu chọn ra

có thể đại diện cho toàn lô, mẫu lấy ra phải đo và kiểm tra hình dạng bên ngoài từng viên theo tiêu chuẩn này.

3.5. Từ lượng, mẫu lấy theo điều 3.4. chọn 10 viên để xác định chỉ tiêu cơ lí.

- Độ hút nước: 5 viên

- Cường độ nén: 5 viên

3.6. Mỗi lô gạch ra lò của xí nghiệp sản xuất phải có giấy chứng thực sự phù hợp của lô gạch với những yêu cầu của tiêu chuẩn này trong đó cần nêu rõ:

Số thứ tự của lô hàng;

Số gạch trong 1 lô;

Tên kiểu gạch;

Chỉ tiêu chất lượng.

3.7. Sau khi tiến hành kiểm tra chất lượng nếu gạch không thoả mãn điều 2.5, 2.6, 2.7 của tiêu chuẩn này phải tiến hành lấy mẫu, kiểm tra lại lần thứ 2, nếu lần thứ 2 không đạt thì coi lô gạch không đạt yêu cầu.

4 Phương pháp thử

4.1. Kích thước của viên gạch trang trí, được xác định bằng kích thước kim loại với độ chính xác đến 1cm.

4.2. Độ cong vênh của gạch được xác định theo khe hở lớn nhất giữa mật độ và thước góc với độ chính xác đến 1 mm.

4.3. Chỗ sứt hoặc cùn của góc và cạnh viên gạch được đo với độ chính xác đến 1 mm theo chiều dài và sâu lớn nhất.

4.4. Độ hút nước của viên gạch trang trí được xác định như độ hút nước của gạch xây theo TCVN 248: 1986.

4.5. áp lực nén của gạch trang trí được xác định trên một mẫu gạch nguyên viên theo chiều xây. Cách trát lớp vữa xi măng và quá trình ép mẫu giống như đối với gạch xây theo TCVN 246: 1986.

5 Ghi nhãn bảo quản vận chuyển

5.1. Mặt bên của gạch trang trí phải ghi nhãn của xí nghiệp sản xuất.

5.2. Gạch trang trí sau khi kiểm tra, phân loại cần xếp thành chồng, theo từng hàng ngay ngắn vững chắc.

5.3. Gạch trang trí được bảo quản trong kho có mái che, nền nhà khô ráo.

5.4. Khi vận chuyển bốc dỡ gạch trang trí phải nhẹ tay, cẩn thận tránh gây sứt mẻ, đổ vỡ gạch, giữa 2 chồng gạch xếp cạnh nhau nên có lớp đệm lót.