TIÊU CHUẨN NGÀNH

64 TCN 92:1995

SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG DẠNG LỎNG TRÊN NỀN BÊ TÔNG XI MĂNG VÀ BÊ TÔNG NHỰA ĐƯỜNG

# 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn vạch tín hiệu chỉ dẫn giao thông trên cơ sở chất tạo màng Acrylic hoặc perclovinyl - cao su clo hoá cho các bề mặt bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa đường. Sơn bằng phương pháp phun, quét hoặc lăn ở nhiệt độ không khí bình thường.

# 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

| Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Mức chỉ tiêu |
| --- | --- | --- |
| 1. Màu sắc: trắng, vàng, đỏ | Mẫu | So mẫu |
| 2. Độ nhớt: Đo bằng phễu chảy FC4 ở 25 ± 0,50C | giây | 50 ± 5 |
| 3. Ðộ mịn | m | 30 - 35 |
| 4. Thời gian khô |  |  |
| - Khô xe mặt | phút | 5 - 10 |
| - Khô cấp II | phút | 35 - 40 |
| 5. Độ cứng của màng sơn so kính chuẩn không nhỏ hơn |  | 0,3 |
| 6. Độ bám dính trên nền bê tông, không nhỏ hơn | % | 100 |
| 7. Độ bền kiềm: ngâm màng sơn trong dung dịch kiềm: PH = 13 - 14 | giờ | 48h màng không bong rộp |
| 8. Độ bền nước: ngâm màng sơn trong nước cất | giờ | 72h màng không bong rộp |
| 9. Độ bền acid: Ngâm màng sơn trong dung dịch acid PH = 1 - 2 | giờ | 48h màng không bong rộp |
| 10. Độ bền xăng dầu: Ngâm màng sơn trong dầu máy biến thế. | giờ | 72h màng không bong rộp |
| 11. Độ bền uốn của màng sơn | mm | Ø 1 |
| 12. Độ bền va đập không nhỏ hơn | Kg.cm | 50 |
| 13. Độ bền mài mòn trên máy Taber (tổn hao khối lượng trên 1000 vòng mài mòn) | mg | max 125 |